## Slide 1: ---石家庄凯瑞德 王欣欣 2017.7.8
药用辅料质量标准的制定

## Slide 2: 涉及品种
微晶纤维素
预胶化淀粉
聚维酮
交联聚维酮

## Slide 3: 1. 微晶纤维素
填充剂
粘合剂
崩解剂

## Slide 4
指标 | 中国药典2015 | NF35 | EP9.0 | 备注
性状 | 白色或类白色粉末或颗粒状粉末，无臭无味。 在水，乙醇，乙醚，稀硫酸，5%氢氧化钠中几乎不溶。 | / | 基本与中国药典一致 | 
鉴别 | 与氯化锌碘试剂反应变蓝； 聚合度不大于350。 | 蓝紫色； 与中国药典相同。 | 蓝紫色； 与中国药典相同。 | 
溶解性 | / | / | 50mg本品可溶于10ml铜四氨络合物的氨溶液。 | 
酸碱度 | 5.0-7.5 | 与中国药典相同 | 与中国药典相同 | 
氯化物 | 不大于0.03% | / | / | 
水中溶解物 | 不大于0.2% | 不大于0.25% | 不大于0.25% | 
醚中溶解物 | 不大于0.05% | 与中国药典相同 | 与中国药典相同 | 
淀粉 | 加碘试液不得显蓝色 | / | / | 
电导率 | 与水电导差值不得过75μS/cm | 与中国药典相同 | 与中国药典相同 | 
干燥失重 | 不得过7.0% | 与中国药典相同 | 与中国药典相同 | 
炽灼残渣 | 不得过0.1% | 与中国药典相同 | 与中国药典相同 | 
重金属 | 不得过10ppm | 与中国药典相同 | / | 
砷盐 | 不得过2ppm | / | / | 
微生物 | / | TAMC不大于1000cfu/g； TYMC不大于100cfu/g； 不得检出金黄色葡萄球菌，绿脓杆菌，大肠杆菌，沙门氏菌 | TAMC不大于1000cfu/g； TYMC不大于100cfu/g； 不得检出金黄色葡萄球菌，绿脓杆菌，大肠杆菌，沙门氏菌 | 
堆密度 | / | 与标签一致 | / | 
粒度分布 | / | （可以不捡） 与标签一致 | 无限度 | 欧洲药典明确说明，若用于填充剂，粘合剂，崩解剂时，应考虑这两项。
粉体流变 | / | / | 无限度 | 

## Slide 5: 鉴别---聚合度

## Slide 6: 溶解度
50mg本品可溶于10ml铜四氨络合物的氨溶液。
纯度
溶解性 | / | / | 50mg本品可溶于10ml铜四氨络合物的氨溶液。

## Slide 7: 酸碱度和电导率
制剂商根据原料药性质选择不同酸碱的电导的辅料。
我怕碱！！！
我怕酸···
我怕离子~~~

## Slide 8: 微生物
微生物 | / | TAMC不大于1000cfu/g； TYMC不大于100cfu/g； 不得检出金黄色葡萄球菌，绿脓杆菌，大肠杆菌，沙门氏菌 | TAMC不大于1000cfu/g； TYMC不大于100cfu/g； 不得检出金黄色葡萄球菌，绿脓杆菌，大肠杆菌，沙门氏菌

## Slide 9: 堆密度，粒度分布，粉体流变

## Slide 11: 2.预胶化淀粉
填充剂，粘合剂，崩解剂

## Slide 12
指标 | 中国药典2015 | NF35 | EP9.0 | 备注
性状 | 白色或类白色粉末。 | / | 白色或浅黄色色粉末，在冷水中膨胀。 | 
鉴别 | 加水煮沸成凝胶； 加碘试液显色。 | 加碘试液显色。 | 显微观察； 加碘试液显色。 | 
酸度 | 4.5-7.0 | 与中国药典相同 | 与中国药典相同 | 
二氧化硫 | 0.004% | 0.008% | 0.005% | 
氧化物质 | 不得将碘化钾氧化 | 与中国药典相同 | 滴定法进行氧化物质的测定 | 
其他杂质 | / | / | 显微镜下无其他物质 | 
干燥失重 | 不得过14.0% | 与中国药典相同 | 15.0%，温度和时间不同 | 
灰分 | 不得过0.3% | / | / | 
炽灼残渣 | / | 0.5% | 0.6% | 
重金属 | 不得过20ppm | / | / | 
铁盐 | 不得过0.002% | 与中国药典相同 | / | 
微生物 | TAMC不大于1000cfu/g； TYMC不大于100cfu/g； 不得检出大肠埃希菌 | TAMC不大于1000cfu/g； TYMC不大于100cfu/g； 不得检出大肠杆菌，沙门氏菌 | TAMC不大于1000cfu/g； TYMC不大于100cfu/g； 不得检出大肠杆菌，沙门氏菌 | 
标签 | / | 要求说明起始物料的来源 | 要求说明起始物料的来源 | 
冷水中可溶物 | / | / | 无限度 | 欧洲药典明确说明，若用于片剂或硬胶囊的填充剂，粘合剂，崩解剂时，应考虑这三项。
粒度分布 | / | / | 无限度 | 
分体流变 | / | / | 无限度 | 

## Slide 13: 酸度，二氧化硫，氧化物质
药品性质不同，要求不同

## Slide 14: 欧洲药典中的显微鉴别和其他杂质

## Slide 15: 冷水中可溶物 粒度分布 粉体流变
预胶化程度
均一性
实用性

## Slide 16: 部分预胶化产品中支链和直链的比例
我要直链！
我要支链！
玉米？木薯？马铃薯？？
粘度
崩解

## Slide 17: 3. 聚维酮
粘合剂
助溶剂
稳定剂
食品，化妆品，洗涤剂，印染，表面活性剂等。

## Slide 18
指标 | 中国药典2015（K30） | USP40 | EP9.2 | 备注
性状 | 白色至乳白色粉末，无臭或微有特臭，无味；具引湿性。 在水，乙醇，异丙醇或三氯甲烷中溶解，在丙酮或乙醚中不溶。 | / | 白色或浅黄色引湿性粉末或薄片。 易溶于水，96%乙醇，甲醇；微溶于丙酮。 | 
鉴别 | 1.与重铬酸钾形成橙黄色沉淀； 2.与硝酸钴和硫氰酸铵成浅蓝色； 3.加碘试液显棕红色。 | 1.红外； 2.同中国药典1： 3.同中国药典2; 4.同中国药典3； 5.50mg本品可溶于1ml水中。 | 1.红外 2.与二甲氨基苯甲醛产生粉色； 3.加碘显红色； 4. 500mg本品可溶于10ml水中。 | 
溶液澄清度 | / | / | 有溶液外观和颜色的要求 | 
K 值 | 27.0-32.0 | K≤15：85-115%； K＞15：90-108%。 | K≤15：85-115%； K＞15：90-108%。 | 
pH | 3.0-7.0 | K≤30：3.0-5.0； K＞30：4.0-7.0。 | K≤30：3.0-5.0； K＞30：4.0-7.0。 | 
醛 | 消耗0.1 M NaOH 滴定液不得过9.1ml | UV，0.05% | UV，0.05% | 
NVP | 消耗0.05 M 碘滴定液不得过3.6ml | HPLC,10PPM | HPLC,10PPM | 
肼 | / | 1ppm | 1ppm | 

## Slide 19
指标 | 中国药典2015（K30） | USP40 | EP9.2 | 备注
2-吡咯烷酮 | / | 3.0% | 3.0% | 
过氧化物 | / | 400ppm | 400ppm | 
甲酸 | / | 0.5% | 0.5% | 
水分 | 不得过5.0% | 与中国药典相同 | 与中国药典相同 | 
炽灼残渣 | 不得过0.1% | 同中国药典 | 与中国药典相同 | 
重金属 | 不得过10ppm | 同中国药典 | / | 
含氮量 | 11.5-12.8% | 同中国药典 | 与中国药典相同 | 
标签 | / | 表明K值或范围 | 表明K值 | 
粘度 | / | / |  | 用于液体剂型的助溶剂或者稳定剂时考虑这两点，用于片剂或颗粒剂的粘合剂时考虑分子量。
分子量 | / | / |  | 

## Slide 20: 鉴别中的溶解度
保证其纯度和效果
其中欧洲药典还增加了颜色控制项以控制其他有颜色的杂质。
鉴别 | 1.与重铬酸钾形成橙黄色沉淀； 2.与硝酸钴和硫氰酸铵成浅蓝色； 3.加碘试液显棕红色。 | 1.红外； 2.同中国药典1： 3.同中国药典2; 4.同中国药典3； 5.50mg本品可溶于1ml水中。 | 1.红外 2.与二甲氨基苯甲醛产生粉色； 3.加碘显红色； 4. 500mg本品可溶于10ml水中。

## Slide 21
各药典的K 值要求范围基本一致
但欧洲药典在其功能相关的指标 中对个别品种的K值有更严格的要求。
K 值 | 27.0-32.0 | K≤15：85-115%； K＞15：90-108%。 | K≤15：85-115%； K＞15：90-108%。

## Slide 22: pH
欧美药典规定更详细和严格。
pH | 3.0-7.0 | K≤30：3.0-5.0； K＞30：4.0-7.0。 | K≤30：3.0-5.0； K＞30：4.0-7.0。

## Slide 23: 醛
方法不同
醛 | 消耗0.1 M NaOH 滴定液不得过9.1ml | UV，0.05% | UV，0.05%

## Slide 24: NVP
NVP | 消耗0.05 M 碘滴定液不得过3.6ml | HPLC,10PPM | HPLC,10PPM
NVP在常规储存条件下也可能发生聚合！

## Slide 25
肼 | / | 1ppm | 1ppm
2-吡咯烷酮 | / | 3.0% | 3.0%
过氧化物 | / | 400ppm | 400ppm
甲酸 | / | 0.5% | 0.5%
偶氮二异丁腈的物料
NVP的起始物料
聚合过程中物料
工艺杂质

## Slide 26: 粘度和分子量

## Slide 27: 不同浓度PVPK30的使用

## Slide 29: 4.交联聚维酮
粘合剂
崩解剂
填充剂
稳定剂

## Slide 30
指标 | 中国药典2015 | NF35 | EP9.2 | 备注
性状 | 白色或类白色粉末，几乎无臭，具引湿性。 在水，乙醇，三氯甲烷或乙醚中不溶。 | / | 白色或浅黄色引湿性粉末或薄片。 不溶于水，96%乙醇，二氯甲烷。 | 
鉴别 | 1.加碘试液和淀粉应无色； 2.红外。 | 1.红外； 2. 加碘试液和淀粉应无色： 3.制成水混悬液后15分钟不澄清; 4.水混悬液过63μm筛，残留物大于15%为type A，小于15%为type B。 | 同USP | 
水中可溶物 | 1.0% | 1.5% | 同USP | 
过氧化物 | UV，400ppm | Type A： 400ppm Type B： 1000ppm | 同USP | 
pH | 5.0-8.0 | / | / | 
NVP | HPLC,10PPM | HPLC,10PPM | HPLC,10PPM | 
干燥失重 | 水分不得过5.0% | 与中国药典相同 | 同USP | 
炽灼残渣 | 不得过0.1% | 同中国药典 | 同USP | 
重金属 | 不得过10ppm | / | / | 
砷盐 | 2ppm | / |  | 
含氮量 | 11.0-12.8% | 同中国药典 | 与中国药典相同 | 
标签 | / | 表明类型，A OR B | 表明K值 | 
水合能力 | / | / | 离心后残留物与取样量的比例一般为3/9。 | 用于崩解剂时考虑。
粒度分布 | / | / | 无限度 | 
粉体流变 | / | / | 无限度 | 
沉降体积 | / | / | 10g产品在水中所占体积应大于60ml。 | 用于混悬稳定剂

## Slide 31: 鉴别
鉴别 | 1.加碘试液和淀粉应无色； 2.红外。 | 1.红外； 2. 加碘试液和淀粉应无色： 3.制成水混悬液后15分钟不澄清; 4.水混悬液过63μm筛，残留物大于15%为type A，小于15%为type B。 | 同USP
悬浮能力
Who am I？？？

## Slide 32: 水中可溶物
可作为其纯度的参考。
水中可溶物 | 1.0% | 1.5% | 同USP

## Slide 33: 过氧化物
聚合反应中的物料
过氧化物 | UV,400ppm | Type A： 400ppm Type B： 1000ppm | 同USP
辅料中有没有过氧化物呢？

## Slide 34: 与功能相关参数
水合能力 | / | / | 离心后残留物与取样量的比例一般为3/9。 | 用于崩解剂时考虑。
粒度分布 | / | / | 无限度 | 
粉体流变 | / | / | 无限度 | 
沉降体积 | / | / | 10g产品在水中所占体积应大于60ml。 | 用于混悬稳定剂